XK222

螺纹锁固密封胶

1、产品说明：

| 组成 | 单组份 |
| --- | --- |
| 强度 | 低强度 |
| 粘度 | 低粘度，触变性 |
| 固化机理 | 厌氧性 |
| 应用 | 螺纹锁固 |

2、典型用途：

适用于大多数金属表面，易拆卸。应用于紧固件M6或更小螺纹比较理想，具有一定的润滑性，并可准确的到达锁固强度。

3、固化前的状态：

| 化学类型 | 甲基丙烯酸酯 |
| --- | --- |
| 颜色 | 紫色 |
| 比重@25℃ | 1.09 |
| 粘度@25℃，cp Brookfield-RVT 转子3@20rpm 转子3@20rpm | 800-1600 |
| 闪点/℃ | ﹥93 |

4、典型固化特性及固化后的性能：

|  | 初始固化速度 | 20min |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 使用促进剂/不使用促进剂 | 15秒/15分钟 |  |
|  | 完全固化速度 | 24小时 |  |
|  | 最大填充间隙 | 0.13 mm |  |
|  | 工作温度范围 | -54~150℃ |  |
| 热膨胀系数ASTMD696，K-1 |  |  | 80×10-6 |
| 导热系数ASTMC177，W·m-1·K-1 |  |  | 0.1 |

M10钢制螺母和螺栓在22℃下固化24小时

破坏力矩ISO-10964（N·m）       3~9

平均拆卸力矩ISO-10964（N·m）  2~6

固化24小时压剪强度（MPa）       >9

耐化学品/溶剂测试

在下列条件下老化1000小时，在22 °C进行测试。

| 环境 | 初始强度的剩有率/% |
| --- | --- |
| 热老化 | 100 |
| 机油@150℃ | 100 |
| 制动液@150℃ | 85 |
| 50/50 乙二醇/水@120℃ | 80 |
| 水@100℃ | 80 |
| 汽油@25℃ | 95 |
| 柴油@25℃ | 100 |
| 乙醇@25℃ | 95 |

5、使用方法：

装配

- 为了获得最佳效果，使用XK755清洗剂彻底清洗螺纹内外表面，并晾干。

- 如果材料为惰性金属，在配合面喷涂促进剂XK7649，并晾干。

- 使用前充分摇匀。

- 为防止胶水阻塞施胶嘴，应避免胶嘴接触金属物质。

- 在螺纹的啮合处涂满足够的胶液，第一节螺纹不要涂，涂胶宽度为3-5道螺纹。对于较大的螺纹和间隙，可以调整涂胶量并且也将产品应用在内螺纹上。

- 用普通方法拧紧螺纹直至正确位置。24小时后达到最高强度。

拆卸

- 用标准拆卸工具拆卸。

- 在极少情况下，由于配合长度很长导致常温下无法拆卸，可以局部加热螺栓和螺母到232℃，趁热进行拆卸。

清洗

- 对于固化的胶水，可以浸泡在垫片清洗剂XK790中或钢刷等工具进行机械打磨。

6、贮存条件：

- 本品应贮存于干燥阴凉处，理想贮存温度为18~26℃。

- 为了避免污染未使用过的胶粘剂，不可把已倒出的胶粘剂再倒回原包装容器中。

- 远离儿童存放。

7、说明

本文所含的各种数据采用标准方法在实验室条件下取得的，并确信是可靠的。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我公司概不负责。自行决定把本产品用在何种生产工艺上及采取本文提及的措施可防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害是用户自己的责任。如有疑问或需要帮助请与公司技术部或客户服务部联系。